SIL RED

Propiedades

SILRED es un elastómero de silicona de dos componentes, y que se aplica a temperatura ambiente. Su formulación con cargas para aumentar su resistencia a las altas temperaturas la hacen especialmente recomendada para aplicaciones en pequeños moldes por colada de metales de bajo punto de fusión <300ºc.

SILRED es la mejor silicona para la elaboración rápida de moldes para metales, ahorrando tiempo de trabajo tanto del molde como de las copias.

SILRED y el catalizador se utilizan ampliamente en la elaboración de moldes para la reproducción de modelos de cera, cerámica, madera, metal, piedra, yeso, etc., en plomo u otras aleaciones.

Características Físicas

| Apariencia |  | Pasta Fluida |
| --- | --- | --- |
| Color | - | Rojo |
| Viscosidad 25ºc | mPa.s | 60.000 |
| Densidad 25ºc | g/cm3 | 1,15 |

Propiedades Mecánicas

| CATALIZADOR |  | H RED |
| --- | --- | --- |
| Proporción de mezcla | peso | 100:5 |
| Tiempo de trabajo | m | 30 |
| Tiempo desmoldeo | h | 24 |
| Dureza | Shore A | 55 |
| Resistencia Rotura | Kg/cm | 38 |
| Resistencia Elongación | % | 410 |
| Resistencia Desgarro | Kg/cm | 24 |

Propiedades máximas medidas a los siete días, a temperatura ambiente.

Instrucciones de uso:

1. Colocar el modelo pegado al fondo de un cajón suficientemente alto para cubrir toda la altura de la pieza. A la hora de diseñar el molde y el grosor de sus paredes, se debe tener en cuenta la flexibilidad necesaria que se precisa obtener para el buen rendimiento del molde.

2. Utilizar un recipiente limpio y seco para mezclar íntimamente la base y el 5% en peso de catalizador, con una agitación manual o mecánica, evitando incorporar aire a la mezcla.

3. El catalizador lleva un tinte de color azul, para facilitar la homogeneización de base y catalizador. Mezclar hasta la completa homogeneización del color azul.

4. Aplicar una capa de silicona sobre el modelo mediante una espátula o brocha, asegurando que no quedan huecos entre el modelo y la silicona.  Posteriormente rellenar de silicona hasta cubrir toda la pieza.

Información Importante:

1. El modelo debe estar limpio y bien seco, la humedad interior puede provocar que aparezcan micro burbujas en la superficie del molde que estropearan el molde. Suele pasar con las figuras de barro/arcilla que no han sido secadas debidamente.

2. La temperatura ambiente afecta directamente a la velocidad de la reacción de reticulación de la silicona. Se aconseja no trabajar a temperaturas superiores a 30ºc ya que el tiempo de trabajo se reduce mucho. En tal caso se puede bajar la proporción de catalizador aunque no es recomendable.

3. Si no se conoce la compatibilidad de la silicona con el material del modelo, se recomienda hacer una pequeña comprobación en alguna zona no visible para asegurar que la silicona no se adhiere ni inhibe su reacción por contacto.

Formato:

SILRED se suministra en envases de

1, 5 y 25kg .

Los catalizadores se suministran en las dosis correspondientes: 50 grs., 250 grs. y 1250 grs.

La silicona y su catalizador correctamente almacenados en sus envases de origen tienen una vida útil de 12 meses; siempre que sean almacenados a una temperatura de 25ºc.

Después de largos periodos de almacenamiento, se recomienda agitar ligeramente el producto antes de usarlo, sin que la eficacia del mismo se vea afectada.

Higiene y Seguridad:

Los catalizadores contienen sales de estaño tóxicas y otros productos, Son necesarios los guantes de látex para proteger la piel y las gafas de seguridad para evitar las proyecciones en los ojos durante su manipulación.

En caso de contacto accidental, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar al médico.

Las manchas de la silicona base, se eliminan fácilmente con agua y jabón.

La ficha de seguridad del producto está disponible en nuestra web: www.resineco.com

Para cualquier duda, póngase en contacto con RESINECO – Green Composites al Tel 93 001 25 87 o info@resineco.com y le resolveremos sus dudas.

RESINECO garantiza la calidad de sus productos, no pudiéndolo hacer con su comportamiento ni con la aplicación que se realizan fuera de su control.

# Text boxes

Resineco – Green Composites

Ctra Masnou Km 14 Nave 4  08402 Granollers (Barcelona)

Tel. 93 001 25 87 - 639 731 535  www.resineco.com